| TEXTES CCTP |  |
| --- | --- |
| Réf | PACK 68HC |
| Produits concernés | 68 Hydro 68 DTS2 Bambou 45 Plantcotex Racine 2 |

68 Hydro : Drain d’irrigation en PE de diamètre 60 mm et de circonférence 3 ml. T de jonction et ré-hausse en drain PE de diamètre 60 mm et de 30 cm de long. Terminaison par regard en PE équipé d’une grille. Type Plantco 68 Hydro ou équivalent.

68 DTS2 : Système de haubanage composé de : 3 ancres modèle 68 aluminium prolongées de câbles de 3 mm de diamètre, construction 7 fils et 7 torons – CRM 720 kg – longueur 4,7 m – tendeur à cage modèle WTFA 110 – Maxtensor n° 3 -  collier sangle 3 départs modèle 68. Type Plantco 68 DTS2 ou équivalent.

Protections de tronc en Bambou 45 : Natte de protection de tronc en bambous fendus de 3 cm de large. Dimensions de la protection : 2 ml x 45 cm. Cette protection sera équipée de 4 points de fixation en fil de fer gainé. Type Plantcoprotec Bambou ou équivalent.

Afin de conserver un passage d’air une mousse de diamètre 24 mm sera installée  entre le végétal et la protection bambou. Type Plantcoprotec Mousse24 ou équivalent.

Plantcotex Racine 2 : Barrière anti-racine contre le développement aléatoire des racines de végétaux et la protection des espaces minéralisés, canalisations et réseaux. Composition à base de textile polyester tissé enduit double face de PVC. Masse surfacique 248 g / m², épaisseur 0,30 mm sous 2 kPA. Résistance mécanique à la traction 20 kN / m et résistance à la perforation 2,74 kN / m. Etanchéité 100 % jusqu'à 70°c. Type Plantcotex Racine 2 ou équivalent.