| TEXTES CCTP |  |
| --- | --- |
| Réf | PACK 88HC |
| Produits concernés | 88 Hydro 88 DTS2 Bambou 70 Plantcotex Racine 2 |

88 Hydro : Drain d’irrigation en PE de diamètre 60 mm et de circonférence 5 ml. T de jonction et ré-hausse en drain PE de diamètre 60 mm et de 30 cm de long. Terminaison par regard en PE équipé d’une grille. Type Plantco 88 Hydro ou équivalent.

88 DTS2 : Système de haubanage composé de : 3 ancres modèle 88 aluminium prolongées de câbles de 6,4 mm de diamètre, construction 7 fils et 19 torons – CRM 2750 kg – longueur 6,5 m – tendeur à cage modèle WTFA 112 – serre-câbles 106 -  collier sangle 3 départs modèle 88. Type Plantco 88 DTS2 ou équivalent.

Protections de tronc en Bambou 70 : Natte de protection de tronc en bambous fendus de 3 cm de large. Dimensions de la protection : 2 ml x 70 cm. Cette protection sera équipée de 4 points de fixation en fil de fer gainé. Type Plantcoprotec Bambou ou équivalent.

Afin de conserver un passage d’air une mousse de diamètre 24 mm sera installée  entre le végétal et la protection bambou. Type Plantcoprotec Mousse24 ou équivalent.

Plantcotex Racine 2 : Barrière anti-racine contre le développement aléatoire des racines de végétaux et la protection des espaces minéralisés, canalisations et réseaux. Composition à base de textile polyester tissé enduit double face de PVC. Masse surfacique 248 g / m², épaisseur 0,30 mm sous 2 kPA. Résistance mécanique à la traction 20 kN / m et résistance à la perforation 2,74 kN / m. Etanchéité 100 % jusqu'à 70°c. Type Plantcotex Racine 2 ou équivalent.